长沙市轨道交通1、2、4、5号线运营期2022年度碳滑板采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72010100002 | 碳滑板 | 碳条尺寸（mm）：宽（60±1）*高22*长（1050±1） 体积密度（g/cm3）：≤4 抗折强度（MPa）：≥60 抗压强度（MPa）：≥180 20℃电阻率（μΩ∙m）：≤4 肖氏硬度HS：70~100 粘接电阻（mΩ）：≤1 剪切强度（MPa）：≥5 冲击韧性（J/cm2）：≥0.2 运行电流密度（A/mm）：18 滑板弯曲特性（KN）：≥0.7 防火测试：满足EN45545-2 摩根/东南佳 | 根 | 90 | 1号线 |  |
| 2 | 72010100002 | 碳滑板 | 碳条尺寸（mm）：宽（60±1）*高22*长（1050±1） 体积密度（g/cm3）：≤4 抗折强度（MPa）：≥60 抗压强度（MPa）：≥180 20℃电阻率（μΩ∙m）：≤4 肖氏硬度HS：70~100 粘接电阻（mΩ）：≤1 剪切强度（MPa）：≥5 冲击韧性（J/cm2）：≥0.2 运行电流密度（A/mm）：18 滑板弯曲特性（KN）：≥0.7 防火测试：满足EN45545-2 摩根/东南佳 | 根 | 84 | 2号线 |  |
| 3 | 72010100002 | 碳滑板 | 碳条尺寸（mm）：宽（60±1）*高22*长（1050±1） 体积密度（g/cm3）：≤4 抗折强度（MPa）：≥60 抗压强度（MPa）：≥180 20℃电阻率（μΩ∙m）：≤4 肖氏硬度HS：70~100 粘接电阻（mΩ）：≤1 剪切强度（MPa）：≥5 冲击韧性（J/cm2）：≥0.2 运行电流密度（A/mm）：18 滑板弯曲特性（KN）：≥0.7 防火测试：满足EN45545-2 摩根/东南佳 | 根 | 156 | 4号线 |  |
| 4 | 72010100002 | 碳滑板 | 碳条尺寸（mm）：宽（60±1）*高22*长（1050±1） 体积密度（g/cm3）：≤4 抗折强度（MPa）：≥60 抗压强度（MPa）：≥180 20℃电阻率（μΩ∙m）：≤4 肖氏硬度HS：70~100 粘接电阻（mΩ）：≤1 剪切强度（MPa）：≥5 冲击韧性（J/cm2）：≥0.2 运行电流密度（A/mm）：18 滑板弯曲特性（KN）：≥0.7 防火测试：满足EN45545-2 摩根/东南佳 | 根 | 77 | 5号线 |  |